PVC-U管材、管件液压性能试验机

PVC-U管材、管件液压性能试验机适用于农业应用管材管件、建筑市政工程工程管件、给水系统管材管件、电力系统管材管件、城镇自来水管道系统、工业原料输送系统管材管件、污水排放用塑料管材、工业应用管材管件、供暖系统管材管件、PP-R给水管材管件、PE给排水管材管件、PE-RT地暖管、铝塑管、给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材、管件、耐液压性能试验，

符合标准：GB/T 6111-2003 液体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法

GB/T 10002.1-2006 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

GB/T 10002.2-2003给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件

ISO 4422等标准

SQ-NY10A(16A)型PVC-U管材、管件液压性能试验机主机为数显表控制型（经济型），显示直观、精度高、操作方便等优点。试验压力、试验时间均在数显表上操作。具有试样爆裂、泄漏、渗漏报警自动关闭本路，不影响其它路试验。管路采用铜管或不锈钢管连接，具有密封可靠、维修方便等特点。系统关键部件采用进口元件，从而保证了系统长时间运行可靠性。路数有1路、2路、3路…20路，压力从3、6、10MPa到20Mpa。具体要求由用户决定。

SQ-NY10B(16B)型PVC-U管材、管件液压性能试验机主机为触摸屏+PLC控制型，抗干扰能力强、结构紧凑，适于多路管材同时试验（6路以上、压力10Mpa）。试验过程中，试样出现爆裂、泄漏、渗漏、设定试验时间到等都在触摸屏上以图形符号形式显示。

SQ-NY10C(16C)型PVC-U管材、管件液压性能试验机主机采用计算机控制，计算机屏幕实时显示压力-时间曲线，历史数据查询、存盘、打印试验报告等功能。

SQ-NY10D(16D)型PVC-U管材、管件液压性能试验机主机为计算机+数显表控制型，（上下位机）在数显表和计算机上可以操作，每一路有一个数显表压力控制单元，通过RS485转RS232通信接口与计算机实现双向通讯，最长试验可以达到8760小时。

技术参数：主要技术参数

  - 各路独立控制试验压力、试验时间

  - 爆破加压范围：0 —10MPa或 20.00MPa

  - 主压力系统最高（爆破）工作压力10 MPa 、20.00MPa

  - 高压柱塞泵

  - 控压精度：试验压力值上限-1%、下限的+2％。

  - 压力值分辨率：0.01MPa

  - 压力传感器:试验压力采样频率0.1秒

  - 计时范围：0—9999h

  - 计时精度：±1％

  - 功    率：1.5kW

  - 电    源：380VAC/220VAC混用（三相四线制）

  - 外型尺寸：

主      机：长×宽×高 600mm×650mm×1600mm

13、试验路数：1-20（用户自定）

14、试样密封接头¢16-630用户选购）

15、试样恒温介质箱（用户选购）:

设备主要配置

| 名称 | 备注 |
| --- | --- |
| 压力源 | 一套 |
| 压力控制单元 | 一块/路 |
| 机柜 | 仿进口 |
| 计算机 | 打印机、显示器（计算机控制型） |
| 电磁阀 | 三支/路 |
| 压力传感器 | 一支/路 |
| 蓄能器 | 一个/路、其中主回路一支 |
| 随机控制软件 | 一套（带计算机的） |
| 随机附件 | 见装箱单 |
| 耐压密封接头（夹具）（¢16-¢630） | 用户选配 |
| 耐压试样恒温水箱 | 用户选配 |

本机同时适用于PE管材管件、PP-R管材管件的静液压性能试验，为用户提供全方位服务。PVC-U管材落锤冲击试验机、二氯甲烷浸渍试验机、高温烘箱等试验设备。