BRI必锐检测涂料产品常规检测项目及对应标准参考

| 序号 | 项 目名 称 |  |  | 检 验 依 据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 附着力 |  |  | GB/T 1720-1979 （ 1989 ）《漆膜附着力测定法》 |
|  |  |  |  | GB/T 5210-2006 / ISO 4624:2002《色漆和清漆 拉开法附着力试验》 |
|  |  |  |  | GB/T 9286-1998《色漆和清漆 漆膜的划格试验》 |
|  |  |  |  | ASTM D3359-2002 （ ASTM D3359-2008 ）《用胶带试验测定附着力》 |
|  |  |  |  | ISO 2409：2007《色漆和清漆 划格试验》（DIN EN ISO 2409-2007） |
|  |  |  |  | ASTM D 4541-09el 便携式附着力试验仪 |
|  |  |  |  | GB/T 13217.7 -2009《液体油墨附着牢度检验方法》 |
|  |  |  |  | 低温附着力 |
|  |  |  |  | 高温附着力 |
| 2 | 外观和透明度 |  |  | GB/T1721-2008《清漆、清油及稀释剂外观和透明度测定法》 |
| 3 | 颜色 |  |  | GB/T 1722-1992《清漆、清油及稀释剂颜色测定法》 |
|  |  |  |  | GB/T 9281.1-2008 / (ISO 4630-1:2004)《透明液体 加氏颜色等级评定颜色 第 1 部分：目视法》 |
|  |  |  |  | GB/T 9282.1-2008 / (ISO 6271-1:2004)《透明液体 以铂 - 钴等级评定颜色 第 1 部分：目视法》 |
|  |  |  |  | GB/T 9761-2008《色漆和清漆 色漆的目视比色》 |
|  |  |  |  | ASTM D 1209-2005《透明液体的颜色（铂钴法）》 |
|  |  |  |  | GB/T 13217.1-2009（液体油墨颜色检验方法） GB/T 14624.1-2009（胶印油墨颜色检验方法） |
|  |  |  |  | GB/T 11186.1-1989《涂膜颜色的测量方法 第一部分：原理》 GB/T 11186.2-1989《涂膜颜色的测量方法 第二部分：颜色测量》 GB/T 11186.3-1989《涂膜颜色的测量方法 第三部分：色差计算》 |
| 4 | 粘度 |  |  | GB/T 1723-1993《涂料粘度测定法》 |
|  |  |  |  | GB/T 2794-1995《胶粘剂粘度的测定》 |
|  |  |  |  | GB/T 9269-2009《 涂料黏度的测定 斯托默黏度计法 》 |
|  |  |  |  | GB/T 13217.4-2008《液体油墨粘度检验方法》 |
|  |  |  |  | GB/T 12009.3-2009（异氰酸酯） |
|  |  |  |  | GB/T 9751.1-2008/ISO 288-1:1999(锥板黏度计) |
|  |  |  |  | GB/T 6753.4-1998《色漆和清漆 用流出杯测定流出时间》 |
|  |  |  |  | ASTM D 562-10《用锥板粘度计测定油漆粘度》 |
|  |  |  |  | ASTM D 4287-00（2010）《用锥板粘度计测定高剪切粘度》 |
|  |  |  |  | GB/T 14704-2006中3.3《木材胶粘剂及其树脂检验方法》 |
| 5 | 细度 |  |  | GB/T 1724-1979 （ 1989 ）《涂料细度测定法》 |
|  |  |  |  | GB/T 6753.1-2007/ISO 1524:2000《色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定》 |
|  |  |  |  | GB/T 13217.3-2008《液体油墨细度检验方法》 |
| 6 | 不挥发物含量 |  |  | GB/T 1725-2007 /ISO 3251:2008《色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定》 |
|  |  |  |  | GB/T 2793-1995《胶粘剂不挥发物含量的测定》 |
|  |  |  |  | GB/T 11175-2002中5.2《合成树脂乳液试验方法》 |
|  |  |  |  | ASTM D 2369-10《涂料中挥发份》 |
|  |  |  |  | ASTM D 2832-92（2005）《油漆和油漆材料不挥发分的测定》 |
|  |  |  |  | GB/T 14074-2006中3.5《木材胶粘剂及其树脂检验方法》 |
|  |  |  |  | GB/T 16777-2008 中 5《建筑防水涂料试验方法》 |
|  |  |  |  | HG/T 2456.3-2015 《涂料用铝颜料 第3部分：聚合物包覆铝粉浆》 |
| 7 | 遮盖力 |  |  | GB/T 1726-1979 （ 1989 ）《涂料遮盖力测定法》 |
| 8 | 干燥时间 |  |  | GB/T 1728-1979 （1989）《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》 |
|  |  |  |  | GB/T 6753.2-1986《涂料表面干燥试验 小玻璃球法》 |
|  |  |  |  | GB/T 16777-2008 中 16《建筑防水涂料试验方法》 |
|  |  |  |  | GB/T 9273-1988《漆膜无印痕试验》 |
| 9 | 硬度 |  |  | GB/T 1730-2007/ ISO 1522:2006《色漆和清漆 摆杆阻尼试验》 |
|  |  |  |  | GB/T 6739-2006/ISO 15184:1998《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》 |
|  |  |  |  | ASTM D 3363-2005《用铅笔试验测定漆膜硬度》 |
|  |  |  |  | GB/T 2411-2008/ISO 868：2003（塑料和橡胶 邵氏硬度） |
|  |  |  |  | GB/T 531.1-2008/ISO 7619-1：2004 硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计（邵尔硬度） |
| 10 | 柔韧性 （弯曲试验） |  |  | GB/T 1731-1993《漆膜柔韧性测定法》 GB/T 1748-79（89）《腻子膜柔韧性测定法》 GB/T 6742-2007《色漆和清漆 弯曲试验》 GB/T 11185-2009/ISO 6860：2006 《色漆和清漆 弯曲试验（锥形轴）》 |
|  |  |  |  | HG/T 3831-2006（低温）《喷涂聚脲防护材料》 |
| 11 | 耐冲击性 |  |  | GB/T 1732-1993《漆膜耐冲击性测定法》 |
|  |  |  |  | GB/T 20624.1-2006 /ISO 6272-1：2002《色漆和清漆—快速变形 ( 耐冲击性试验 ) 第 1 部分：落锤试验 ( 大面积冲头 ) 》 |
|  |  |  |  | GB/T 20624.2-2006 /ISO 6272-2：2002《色漆和清漆 快速变形 ( 耐冲击性试验 ) 第 2部分：落锤试验 ( 小面积冲头 ) 》 |
|  |  |  |  | ASTM D 2794-1993(2004)《有机涂层抗快速变形（冲击）的试验》 |
| 12 | 耐水性 |  |  | GB/T 1733-1993《漆膜耐水性测定法》 |
|  |  |  |  | GB/T 5209-1985《色漆和清漆 耐水性的测定 浸水法》 |
| 13 | 耐热性 |  |  | GB/T 1735-2009色漆和清漆 耐热性的测定》 |
|  |  |  |  | GB/T 16777-2008中6《建筑防水涂料试验方法》 |
| 14 | 耐液体介质性 |  |  | GB/T 9274-1988《色漆和清漆 耐液体介质的测定》 |
| 15 | 耐碱性 |  |  | GB/T 9265-2009《建筑涂料 涂层耐碱性的测定》 HG/T 2456.3-2015 《涂料用铝颜料 第3部分：聚合物包覆铝粉浆》 |
| 16 | 耐油性 |  |  | HG/T 3343-1985《漆膜耐油性测定法》 HG/T 3857-2006《绝缘漆漆膜耐油性测定法》 |
| 17 | 灰分 |  |  | GB/T 1747.2-2008/ ISO 14680-2:2000《色漆和清漆 颜料含量的测定 第2部分：灰化法》 |
| 18 | 耐低温性 |  |  | 最低可到 -70℃ |
| 19 | 耐湿热性 |  |  | GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热性测定法》 GB/T 13893-2008/ ISO 6270-1：1998《色漆和清漆 耐湿性的测定 连续冷凝法》 |
| 20 | 耐湿性 |  |  | GB/T 13893-2008/ (ISO 6270-1:1998)《色漆和清漆 耐湿性的测定 连续冷凝法》 ISO 6270-2:2005《色漆和清漆 耐湿性的测定 第2部分：冷凝水环境下样板暴露程序》 |
| 21 | 稠度 |  |  | GB/T 1749-1979（1989）《厚漆、腻子稠度测定法》 |
| 22 | 回粘性 |  |  | GB/T 1762-1980（1989）《漆膜回粘性测定法》 |
| 23 | 对比率 |  |  | GB/T 23981-2009《白色和浅色漆对比率的测定》 |
| 24 | 耐磨性 |  |  | GB/T 1768-2006/ISO 7784-2:1997《色漆和清漆—耐磨性的测定—旋转橡胶砂轮法》 |
|  |  |  |  | GB/T 23988-2009《涂料耐磨性测定 落砂法》 |
|  |  |  |  | ASTM D 968-2005《落砂法测定有机涂层耐磨性》 |
| 25 | 打磨性 |  |  | GB/T 1770-2008《涂膜、腻子膜打磨性测定法》 |
| 26 | 耐盐雾性 |  |  | GB/T 1771-2007 《色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定》 ASTM B 117-2007 盐雾试验 |
| 27 | 酸性盐雾试验 |  |  | GB/T 10125-1997《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》 |
|  |  |  |  | ISO 9227:2006《人造环境中的腐蚀试验 盐雾试验》 |
| 28 | 铜加速乙酸盐雾 |  |  | GB/T 12967.3-2008《铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第3部分：铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）》 |
| 29 | 人工老化 |  |  | GB/T 1865-2009/ISO 11341：2004《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射》 |
|  |  |  |  | GB/T 23987-2009《色漆和清漆 涂层的人工气候老化曝露 曝露于荧光紫外线和水》 |
|  |  |  |  | GB/T 14522-2008《机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候加速试验方法》 |
|  |  |  |  | GB/T 16422.3-1997《塑料 实验室光源暴露试验方法第三部分：荧光紫外灯》 |
|  |  |  |  | GB/T 16585-1996《硫化橡胶人工气候老化（荧光紫外灯）试验方法》 |
|  |  |  |  | GB/T 18244-2000《建筑防水材料老化试验方法》 |
|  |  |  |  | ISO 4892-3:2006《塑料 实验室光源暴露方法 ——第三部：荧光UV灯》 |
|  |  |  |  | ISO 11507:2007《色漆和清漆 涂层的人工老化——暴露于荧光紫外线和水》 |
|  |  |  |  | ASTM G154-2006《非金属材料暴露用紫外荧光设备的操作》 |
|  |  |  |  | SAE J 2020-2003《汽车外饰材料加速暴露用紫外荧光凝露设备》 |
|  |  |  |  | GB/T 16259-2008《建筑材料人工气候加速老化试验》 |
|  |  |  |  | ASTM D 4587-05《油漆及相关涂料的荧光紫外（UV）-冷凝曝露的试验方法》 |
|  |  |  |  | GB/T 23983-2009《木器涂料耐变黄性测定法》 |
| 30 | 闪点 |  |  | GB/T 5208-2008/ISO 3679:2004《闪点的测定 快速平衡闭杯法》 |
|  |  |  |  | ASTM D 3278-96(2004) e1《闭口杯法测定液体的闪点》 |
| 31 | 耐砂浆性 |  |  | GB 5237.5-2008中5.4.10《铝合金建筑型材 第5部分 氟碳漆喷涂型材》 HG/T 3792-2005中5.19 |
| 32 | 酸值 |  |  | GB/T 6743-2008/ISO 2114:2000《塑料用聚酯树脂、色漆和清漆用漆基部分酸值和总酸值的测定》 |
| 34 | 密度 |  |  | GB/T 6750-2007/ISO 2811-1:1997《色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法》 |
|  |  |  |  | GB/T 21862.4-2008/ISO 2811-4：1997《色漆和清漆 密度的测定 第4部分：压杯法》 |
|  |  |  |  | GB/T 13354-1992《液态胶粘剂密度的测定方法 重量杯法》 |
|  |  |  |  | GB/T 13477.2-2002《建筑密封材料试验方法 第2部分：密度的测定》 |
|  |  |  |  | GB/T 6343-2009/ISO 845：2006《 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定 》 |
|  |  |  |  | ASTM D 1475-98（2008）《色漆、清漆、喷漆及有关产品的密度》 |
|  |  |  |  | GB/T 5211.4-85（装填体积和表观密度） |
|  |  |  |  | GB/T 1033.1-2008 |
| 35 | 贮存稳定性 |  |  | GB/T 6753.3-1986《涂料贮存稳定性试验方法》 |
|  |  |  |  | GB/T 14074-2006中3.9《木材胶粘剂及其树脂检验方法》 |
|  |  |  |  | GB/T 11175-2002中5.6 《合成树脂乳液方法》 |
|  |  |  |  | HG/T 2456.3-2015 《涂料用铝颜料 第3部分：聚合物包覆铝粉浆》 |
| 36 | 涂刷性 |  |  | GB/T 6753.6-1986《涂料产品的大面积刷涂试验》 |
| 37 | 全锌含量 |  |  | GB/T 6890-2012中附录A《锌粉》 |
|  | 金属锌含量 |  |  | GB/T 6890-2012中附录B《锌粉》 |
|  |  |  |  | ASTM D 521-02（2007）《锌粉（金属锌粉）的化学分析试验方法》 |
|  | 不挥发分中金属锌含量 |  |  | HG/T 3668-2009《富锌底漆》 ASTM D 6580-2000《锌粉颜料和富锌涂料干漆膜中金属锌的含量的测定》粒度 |
| 38 | 流挂性 |  |  | GB/T 9264-2012《色漆流挂性的测定》 |
| 39 | 耐洗刷性 |  |  | GB/T 9266-2009《建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定》 |
| 40 | 耐冻融性 |  |  | GB/T 9268-2008《乳胶漆耐冻融性的测定》 |
|  |  |  |  | ASTM D 2243-95（2008）《水溶性涂料抗冻融性试验方法》 |
| 41 | 体积固体含量（体积分数） |  |  | GB/T 9272-2007/ISO 3233:1998《色漆和清漆 通过测量干涂层密度来测定涂料的不挥发物体积百分率》 |
| 42 | 耐划痕性 |  |  | GB/T 9279-2007/ISO 1518:1992《色漆和清漆 划痕试验》 |
| 43 | 软化点 |  |  | GB/T 9284.1-2005《色漆和清漆用漆基 软化点的测定 环球法》GB/T 12007.6-1989环氧树脂软化点测定方法 环球法》 |
| 44 | 杯突试验 |  |  | GB/T 9753-2007/ISO 1520:2006《色漆和清漆 杯突试验》 |
| 45 | 光泽 |  |  | GB/T 9754-2007/ISO 2813:1994《色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜之20°、60°85°镜面光泽的测定》 |
|  |  |  |  | GB/T 13891-2008《建筑饰面材料镜向光泽度测定方法》 |
|  |  |  |  | ASTM D 523-08《镜面光泽试验方法》 |
| 46 | 铅含量 |  |  | GB/T 9758.1-1988《色漆和清漆 “可溶性金属含量的测定” 第1部分：铅含量的测定 火焰原子吸取光谱法和双硫腙分光光度法》 |
|  |  |  |  | GB/T 3184-2008《铬酸铅颜料和钼铬酸铅颜料》中6 |
|  |  |  |  | GB/T 13452.1-1992《色漆和清漆 总铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法》 |
|  |  |  |  | GB/T 22788-2008）《玩具表面涂层中总铅含量的测定》 |
|  |  |  |  | GB 24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》 |
|  |  |  |  | HG/T 2456.1-2013 《涂料用铝颜料 第1部分：铝粉浆》 |
| 47 | 镉含量 |  |  | GB/T 9758.4-1988《色漆和清漆 “可溶性金属含量的测定” 第4部分：镉含量的测定 火焰原子吸取光谱法和极谱法》 |
| 48 | 六价铬含量 |  |  | GB/T 9758.5-1988/ ISO 3856.5:1984《色漆和清漆 “可溶性”金属含量的测定 第五部分：液体色漆的颜料部分或粉末状色漆中六价铬含量的测定 二苯卡巴肼分光光度法》 《色漆和清漆 “可溶性”金属含量的测定 第五部分：液体色漆的颜料部分或粉末状色漆中六价铬含量的测定 二苯卡巴肼分光光度法》（ISO 3856.5:1984） |
| 49 | 铬含量 |  |  | GB/T 9758.6-1988《色漆和清漆 “可溶性金属含量的测定” 第6部分：色漆的液体部分中铬总含量的测定 火焰原子吸取光谱法》 |
| 50 | 汞含量 |  |  | GB/T 9758.7-1988《色漆和清漆 “可溶性金属含量的测定” 第7部分：色漆的颜料部分和水可稀释漆的液体部分的汞含量的测定 火焰原子吸取光谱法》 |
| 51 | 铁含量 |  |  | GB/T 6890-2012《锌粉》中附录C |
|  |  |  |  | HG/T 2456.3-2015 《涂料用铝颜料 第3部分：聚合物包覆铝粉浆》 |
| 52 | 特定有害元素限量 |  |  | GB/T 23994-2009与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量 |
| 53 | 耐沾污性 |  |  | GB/T 9780-2005《建筑涂料 涂层耐沾污性试验方法》 |
| 54 | 船舶漆耐盐水性 |  |  | GB/T 10834-2008《船舶漆 耐盐水性的测定 盐水和热盐水浸泡法》 |
| 55 | 漆膜厚度 |  |  | GB/T 13452.2-2008/ISO 2808:2007《色漆和清漆 漆膜厚度的测定》 |
|  |  |  |  | GB/T 4957-2003《非磁性基体金属上非导电覆盖层厚度测量 涡流法》 |
| 56 | 丝状腐蚀试验 |  |  | GB/T 13452.4-2008/ISO 4623-1:2000《色漆和清漆 钢铁表面上涂膜的耐丝状腐蚀试验》 |
| 57 | 粉末涂料烘烤时质量损失 |  |  | GB/T 21782.7-2008/ISO 8130-7:1992《粉末涂料 第7部分：烘烤时质量损失的测定法》 |
| 58 | 拉伸性能 |  |  | GB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》 GB/T 16777-2008中9《建筑防水涂料试验方法》 GB/T 6329-1996《胶粘剂对接接头 拉伸强度的测定》 |
| 59 | 粘结强度 |  |  | GB/T 16777-2008中7、8《建筑防水涂料试验方法》 |
|  |  |  |  | JTJ 275-2000中附录C.3《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》 |
| 60 | 撕裂强度 |  |  | GB/T 16777-2008中10《建筑防水涂料试验方法》 |
|  |  |  |  | G/T 3831-2006《喷涂聚脲防护材料》 |
|  |  |  |  | GB/T 529-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）》 |
| 61 | 拉伸剪切强度 |  |  | GB/T 7124-2008/ ISO 4587：2003《胶粘剂 拉伸剪切强度的测定（刚性材料对刚性材料）》 |
| 62 | 定伸时老化 |  |  | GB/T 16777-2008中11《建筑防水涂料试验方法》 |
| 63 | 加热伸缩率 |  |  | GB/T 16777-2008中12《建筑防水涂料试验方法》 |
| 64 | 低温柔性 |  |  | GB/T 16777-2008中13《建筑防水涂料试验方法》 |
| 65 | 低温弯折性 |  |  | GB/T 16777-2008中14《建筑防水涂料试验方法》 |
| 66 | 苯酐含量 |  |  | HG/T 2453-93中6.14；HG/T 2576-94中附录D |
| 67 | 体积电阻和 表面电阻 |  |  | HG/T 3331-1978《绝缘漆漆膜体积电阻系数和表面电阻系数测定法》 |
|  |  |  |  | GB/T 1981.2-2009《电气绝缘用漆 第2部分：试验方法》 |
| 68 | 电阻率 |  |  | GB/T 16906-1997《石油罐导静电涂料电阻率测定法》 |
| 69 | 体积电阻率和表面电阻率 |  |  | HG/T 2003-1991《电子元件漆》 GB/T 1410-2006《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》 |
| 70 | 胶化时间 |  |  | GB/T 16995-1997《热固性粉末涂料在给定温度下胶化时间的测定》 |
| 71 | 灼烧失量 |  |  | HG/T 2248-2012《涂料用有机臌润土》 |
| 72 | 二异氰酸酯单体含量 |  |  | GB/T 18446-2009/ISO 10283：2007《色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定》 |
| 73 | 脱漆剂脱漆效率 |  |  | HG/T 2881-1997《脱漆剂脱漆效率测定法》 |
| 74 | 催干剂催干性能 |  |  | HG/T 2882-1997《催干剂催干性能测定法》 |
| 75 | 击穿强度 |  |  | HG/T 3330-2012《绝缘漆漆膜击穿强度测定法》 |
| 76 | 电泳漆电导率 |  |  | HG/T 3335-1977（1985）《电泳漆电导率测定法》 |
| 77 | 吸水率 |  |  | HG/T 3344-2012《漆膜吸水率测定法》 HG/T 3865-2006《绝缘漆漆膜吸水率测定法》 |
| 78 | 绝缘漆吸水率 |  |  | HG/T 3856-2006《绝缘漆漆膜吸水率测定法》 |
| 79 | 水分 |  |  | HG/T 3858-2006《稀释剂、防潮剂水分测定法》 |
|  |  |  |  | GB/T 6283-2008《化工产品中水分含量的测定 卡尔•费休法》 GB/T 2366-2008《化工产品中水含量的测定 气相色谱法》 |
|  |  |  |  | ASTM D 3792-2005（2009）《气相色谱法测水稀释性涂料含水量》 |
|  |  |  |  | HG/T 2456.1-2013 《涂料用铝颜料 第1部分：铝粉浆》中含水量 |
| 80 | 白化性 |  |  | HG/T 3859-2006《稀释剂、防潮剂白化性测定法》 |
| 81 | 挥发性 |  |  | HG/T 3860-2006《稀释剂、防潮剂挥发性测定法》 |
| 82 | 胶凝数 |  |  | HG/T 3861-2006《稀释剂、防潮剂胶凝数测定法》 |
| 83 | 涂层耐冻融循环性 |  |  | JG/T 25-1999《建筑涂料 涂层耐冻融循环性测定法》 |
| 84 | 抗氯离子渗透性 |  |  | JTJ 275-2000中附录C.2《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》 |
| 85 | 浸渍硅氧烷质量 | 异丁基三乙氧基硅烷 |  | JTJ 275-2000《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》 |
|  |  | 硅氧烷 |  | JTJ 275-2000《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》 |
|  |  | 可水解的氯化物含量 |  | JTJ 275-2000《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》 |
|  |  | 密度 |  | JTJ 275-2000《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》 |
|  |  | 活性 |  | JTJ 275-2000《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》 |
|  |  | 吸水率 |  | JTJ 275-2000《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》 |
|  |  | 硅烷浸渍深度 |  | JTJ 275-2000《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》 |
|  |  | 氯化物吸收量 |  | JTJ 275-2000《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》 |
| 86 | 挥发性有机化合物VOC含量 |  |  | GB 18581、GB 18582、GB 24408、GB 24409、GB 24410-2009 HJ/T 201、HJ/T 414 、HJ 457、HJ 2537、HJ 2515、HJ/T 371、GB/T 27811、GB 24613、GB/T 24147、GB/T 24100、JG/T 210、GB 30981、HG/T 3951 |
|  |  |  |  | GB 18583、HJ/T 220、GB 30982 |
|  |  |  |  | GB 18586-2001《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》 |
|  |  |  |  | 《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定差值法》（GB/T 23985-2009）(ISO 11890-1: 2007) |
|  |  |  |  | 《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》（GB/T 23986-2009）(ISO11890-2: 2006) |
|  |  |  |  | JC1066-2008《建筑防水涂料中有害物质限量》附录A |
|  |  |  |  | HJ/T370-2007《环境标志产品技术要求 胶印油墨》 |
|  |  |  |  | HJ/T371-2007《环境标志产品技术要求 凹版油墨和胶印油墨》 |
| 87 | 耐溶剂擦拭性 |  |  | ASTM D 4752-2003《用溶剂擦拭法测定硅酸乙酯（无机）富锌底漆的耐MEK擦拭性》 |
|  |  |  |  | ASTM D 5402-2006《采用溶剂擦拭法测定有机涂料耐溶剂擦拭性》 |
|  |  |  |  | GB/T 23989-2009《涂料耐溶剂擦拭性测定法》 |
| 88 | 涂料鉴定 |  |  | GB/T 6040-2002《红外光谱分析方法通则》 |
|  |  |  |  | GB/T 9722-2006《气相色谱分析方法通则》 |
|  |  |  |  | GB/T 6041-2002《质谱分析方法通则》 |
| 89 | 溶剂可溶物氟含量 |  |  | HG/T 3792-2005中附录B |
| 90 | 动态抗开裂性 |  |  | JG/T 157-2004中附录B |
| 91 | 抗粘连性 |  |  | HG/T 3828-2006中6.4.13 GB/T 23982-2009《木器涂料抗粘连性测定法》 GB/T 13217.8-2009《液体油墨抗粘连检验方法》 |
| 92 | 着色力 |  |  | GB/T 14624.2-2008《胶印油墨着色力检验方法》 |
|  |  |  |  | GB/T 13217.6-2008《液体油墨着色力检验方法》 |
| 93 | 初干性 |  |  | GB/T 13217.5-2008《液体油墨初干性检验方法》 |
| 94 | 色差 |  |  | 色差仪 |
| 95 | 耐阴极剥离 |  |  | GB/T 7790-2008/ISO 15711:2003《色漆和清漆 暴露在海水中的涂层耐阴极剥离性能的测定》 |
|  |  |  |  | SY/T 0315-2005附录C |
| 96 | 耐电位 |  |  | GB/T 7788-2007《船舶及海洋工程阳极屏涂料通用技术条件》 |
| 97 | 不透水性 |  |  | HG/T 3831-2006《喷涂聚脲防护材料》 |
|  |  |  |  | GB/T 16777-2008中15《建筑防水涂料试验方法》 |
| 98 | 电气强度 |  |  | HG/T 3831-2006《喷涂聚脲防护材料》 |
| 99 | 划水试验 |  |  | GB/T 9260-2008 《船用水线漆》 |
| 100 | 动态模拟试验 |  |  | GB/T 7789-2007《船舶防污漆防污性能动态试验方法》 |
| 101 | 浅海浸泡（实海挂板） |  |  | GB/T 5370-2007《防污漆样板浅海浸泡试验方法》 |
| 102 | 耐候性（海洋气候曝晒） |  |  | GB/T 9276-1996《涂层自然气候曝露试验方法》 |
| 103 | 防滑性 |  |  | GB/T 9263-1988《甲板防滑漆防滑性的测定》 |
| 104 | 船底防污漆铜离子渗出率 |  |  | GB/T 6824-2008《船底防污漆铜离子渗出率测定法》 |
| 105 | 船底防污漆有机锡单体渗出率 |  |  | GB/T 6825-2008《船底防污漆有机锡单体渗出率测定法》 |
| 106 | 纯度 |  |  | GB/T 7375-2006 《工业用氟代甲烷类纯度的测定 气相色谱法》 |
| 107 | 滴滴涕DDT |  |  | GB/T 14550-2003《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》 |
|  |  |  |  | GB/T 25011-2010《船舶防污漆中滴滴涕含量的测试及判定》 GB/T 25267-2010《涂料中滴滴涕（DDT）含量的测定》 |
| 108 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 |  |  | GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》 |
| 109 | 可溶性有害元素含量 |  |  | GB/T 23991-2009《涂料中可溶性有害元素含量的测定》 |
| 110 | 氯代烃 |  |  | GB/T 23992-2009《涂料中氯代烃含量的测定 气相色谱法》 |
| 111 | 甲醛 |  |  | GB/T 23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》 |
| 112 | 羟值 |  |  | GB/T 12008.3-2009《 塑料 聚醚多元醇 第3部分：羟值的测定》 |
| 113 | 钠和钾 |  |  | GB/T 12008.4-2009 《塑料 聚醚多元醇 第4部分：钠和钾的测定》 |
| 114 | 最低成膜温度 |  |  | GB/T 9267-2008《涂料用乳液和涂料、塑料用聚合物分散体白点温度和最低成膜温度的测定》/ISO 2115∶1996《塑料 聚合物分散体 白点温度和最低成膜温度的测定》 |
| 115 | 压痕试验 |  |  | GB/T 9275-2008/ISO 2815:2003《色漆和清漆 巴克霍尔兹压痕试验》 |
| 116 | 耐码垛性 |  |  | GB/T 9280-2008/ISO 4622:1992《色漆和清漆 耐码垛性试验》 |
| 117 | 异氰酸酯基含量 |  |  | HG/T 2409-1992《聚氨酯预聚体中异氰酸酯基含量的测定》 |
| 118 | 电泳漆泳透力 |  |  | HG/T 3336-1977（1985）《电泳漆泳透力测定法》 |
|  |  |  |  | HG/T 3339-1979（1985）《电泳漆泳透力测定法（钢管法）》 |
|  | 泳透力 |  |  | HG/T 3952-2007《阴极电泳涂料》中5.4.2.7 |
| 119 | 玻璃化温度 |  |  | GB/T 19466.2-2004/ ISO 11357-2:1999《塑料差示扫描量热法(DSC)—第2部分：玻璃化转变温度的测定》 |
|  |  |  |  | ISO 16805:2003《色漆和清漆用漆基—玻璃化转变温度的测定》 |
| 120 | 粒度分布 |  |  | GB/T 21782.13-2009/ISO 8130-13:2001《粉末涂料 第13部分：激光衍射法分析粒径分布》 GB/T 19077.1-2008《粒度分析 激光衍射法 第1部分:通则》 |
| 121 | 流动性 |  |  | GB/T 21782.5-2010/ISO 8130-5:1992《粉末涂料 第5部分:粉末/空气混合物流动特性的测定》 |
| 122 | T弯 |  |  | ASTM D 4145-83（2002）《预涂漆试板涂层弯曲试验方法》 |
|  |  |  |  | DIN EN 13523-7-2001《卷材涂料试验方法 第7部分：弯曲时涂层抗开裂试验（T弯试验）》 |
| 123 | 抗石击性 |  |  | ASTM D 3170-03《试验方法标准 涂层抗石击性》 |
|  |  |  |  | VDA 621427《Erichsen抗石击性测试仪规范》 |
|  |  |  |  | SAE J400-2002《表面涂层耐石击性试验》 |
| 124 | 抗渗性 |  |  | GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》附录A |
| 125 | 自闭性 |  |  | GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》附录B |
| 126 | 耐光性 |  |  | HG/T 2576-1994《各色醇酸磁漆》 |
| 127 | 泛黄性 |  |  | HG/T 2576-1994《各色醇酸磁漆》 |
| 128 | 渗色性 |  |  | GB/T 13493-92中4.18；HG/T 2009-91中4.9；HG/T 2576-94中附录C；HG/T 2594-94中6.8；HG 2239-91中4.11；HG/T 3354-1987中3.9 |
| 129 | 游离TDI |  |  | HG/T 2454-2006《溶剂型聚氨酯涂料（双组份）》 |
| 130 | 耐污染性 |  |  | HG/T 2454-2006《溶剂型聚氨酯涂料（双组份）》 |
| 131 | 抗泛碱性 |  |  | GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》 |
| 132 | 不粘胎干燥时间 |  |  | GA/T 298-2001《道路标线涂料》 |
| 133 | 筛余物 |  |  | HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》 |
| 134 | 初期干燥抗裂性 |  |  | JG/T 24-2000中6.8；JG/T 157-2009 GB/T 9779-2005中5.6 |
| 135 | 照射指数 |  |  | HJ 457-2009《环境标志产品技术要求 防水涂料》 |
| 136 | 分子量及分子量分布 |  |  | GB/T 27810-2011/ISO 13885-1:2008《色漆和清漆用漆基—凝胶渗透色谱(GPC)—第1部分：四氢呋喃(THF)作为洗脱剂》 |
| 137 | 金属元素 |  |  | GB/T 9723-2007《化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则》 |
| 138 | 化学元素 |  |  | GB/T 15337-2008《原子吸收光谱分析法通则》 |
| 139 | 施工性（重涂适应性） |  |  | GB/T 6748-2008中5.14；GB/T 9755-2001中5.4； HG/T 2592-94中6.3；JG/T 3049-1998中5.5 HG/T 3346-1999中4.9 |
| 140 | 容器中状态 |  |  | GB 9755-2014中5.3； HG/T 2594-94中6.1；JG/T 3049-1998中5.4 |
| 141 | 鲜映性 |  |  | GB/T 13492-1992《各色汽车用面漆》 |
| 142 | 树脂中PVDF树脂含量 |  |  | HG/T 3793-2005中附录A |
| 143 | 模拟压载舱条件试验 |  |  | MSC.215(82)《所有类型船舶专用海水压载舱和散货船双舷侧处所保护涂层性能标准》 |
| 144 | 模拟冷凝舱试验 |  |  | MSC.215(82)《所有类型船舶专用海水压载舱和散货船双舷侧处所保护涂层性能标准》 |
| 145 | 锡总含量 |  |  | GB/T 6822-2014《船体防污防锈漆体系》 |
| 146 | 汞 |  |  | GB/T 6822-2014《船体防污防锈漆体系》 |
| 147 | 石棉 |  |  | GB/T 6822-2014《船体防污防锈漆体系》 |
| 148 | 半球发射率 |  |  | JG/T 235-2014《建筑反射隔热涂料》 |
| 149 | 隔热温差 |  |  | JG/T 235-2014《建筑反射隔热涂料》 |
| 150 | 隔热温差衰减 |  |  | JG/T 235-2014《建筑反射隔热涂料》 |
| 151 | 与阴极保护相容性 |  |  | GB/T 6822-2014《船体防污防锈漆体系》 |
| 152 | L-效果 |  |  | HG/T 3952-2007《阴极电泳涂料》中5.4.2.8 |
| 153 | Gel分率 |  |  | HG/T 3952-2007《阴极电泳涂料中5.4.3.12 |
| 154 | 氨及其化合物的测定 |  |  | JC 1066-2008 HJ/T 371-2007附录C |
| 155 | 溶剂可溶物中硝基 |  |  | HG/T 2277-92中4.14；HG/T 2592-94中6.12 |
| 156 | 溶剂可溶物组成 |  |  | HG/T 2594-94附录C； |
|  |  |  |  | HG/T 266-95中4.16; HG/T 2884-1997中 4.9; HG/T 3668-2009 |
| 157 | 玻璃珠撒布试验 |  |  | GA/T 298-2001《道路标线漆》中6.1.13 |
| 158 | 玻璃珠牢固附着率 |  |  | GA/T 298-2001《道路标线漆》中6.1.14 |
| 159 | 相容性 |  |  | GB/T 21782.12-2010《粉末涂料》 |
| 160 | 太阳光反射比 |  |  | GB/T 25261-2010,JG/T 235-2008 |
| 161 | 氧指数 |  |  | GB/T 2406.2-2009《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验》 |
| 162 | PH值 |  |  | 酸度计 |
| 163 | 铜防污剂 |  |  | GB/T 6822-2014《船体防污防锈漆体系》 |
| 164 | 抗起泡性 |  |  | GB/T 6822-2014《船体防污防锈漆体系》 |
| 165 | 吸水率 |  | MIL-S-24154A《耐压复合浮力材料规范》 |  |
| 166 | 导热系数 |  | GB/T 10297-1998《非金属固体材料导热系数的测定 热线法》 |  |
| 167 | 邻苯二甲酸酯含量的 测定 气质联用法 |  | GB/T 30646-2014《涂料中邻苯二甲酸酯含量的测定 气质联用法》 GB 24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》 GB 30982-2014《建筑胶粘剂中有害物质限量》 |  |
| 168 | 溶剂型油墨中溶剂残留总和 |  | QB/T 2929-2008《溶剂型油墨溶剂残留限量及其测定方法》 |  |
| 169 | 溶剂型油墨中苯、甲苯、二甲苯残留量总和 |  | QB/T 2929-2008《溶剂型油墨溶剂残留限量及其测定方法》 |  |
| 170 | 木器涂料、建筑钢结构防腐涂料、油墨中甲醇含量 |  | GB18581-2009、GB 30981-2014、HJ/T414-2007、HJ/T371-2007 |  |
| 171 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯之和 |  | JC1066-2008《建筑防水涂料中有害物质限量》附录B |  |
| 172 | 苯酚、蒽、萘 |  | JC1066-2008《建筑防水涂料中有害物质限量》附录B |  |
| 173 | 乙二醇醚及其酯类 的总量 |  | GB/T 24408-2009、GB/T 24409-2009、GB/T 24410-2009、 HJ2537-2014、 |  |
| 174 | 剥离强度 |  | GB/T 2792-2014《胶粘带剥离强度试验方法》 |  |
| 175 | 胶粘剂-高强度胶接件剥离强度的测定-浮辊法 |  | GB/T 7122-1996/ISO 4578-1990《高强度胶粘剂剥离强度的测定浮辊法》 |  |
| 176 | 胶粘剂90°剥离强度试验方法(金属与金属) |  | GJB 446-1988《胶黏剂90°剥离强度试验方法》 |  |
| 177 | 胶粘剂高温90°剥离强度试验方法(金属与金属) |  | GJB 447-1988《胶黏剂高温90°剥离强度试验方法》 |  |
| 178 | 胶粘带拉伸强度与断裂伸长率的试验方法 |  | GB/T 30776-2014《胶粘带拉伸强度与断裂伸长率的试验方法》 |  |
| 179 | 固体浮力材料密度 |  | GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》 |  |
| 180 | 固体浮力材料压缩强度 |  | GB/T8813-2008《硬质泡沫塑料 压缩性能的测定》 |  |
| 181 | 固体浮力材料压缩强度 |  | GB/T1041-2008《塑料压缩性能的测定》 |  |
| 182 | 固体浮力材料拉伸强度 |  | GB/T1040.2-2006《塑料拉伸性能的测定》 |  |
| 183 | 固体浮力材料剪切强度 |  | HG/T3839-2006《塑料剪切强度试验方法 穿孔法》 |  |
| 184 | 固体浮力材料耐净水压测定及吸水率 |  | MIL-S-24154A-1991《固体浮力材料耐净水压测定及吸水率》 |  |
| 185 | 二氧化钛含量 |  | GB 1706-2006《二氧化钛颜料》 |  |
| 186 | 105℃挥发物 |  | GB5211.3《颜料在105℃挥发物的测定》 |  |
| 187 | 吸油量 |  | GB5211.15《颜料和体质颜料通用试验方法 第15部分：吸油量的测定》 |  |
| 188 | 环氧值 |  | GB/T1677-2008《增塑剂环痒值的测定》 |  |
| 189 | 筛余物 |  | GB/T5211.18《颜料筛余物的测定 水法手工操作》 |  |
| 190 | 105℃挥发物的质量分数 |  | HG/T 2456.1-2013 《涂料用铝颜料 第1部分：铝粉浆》 |  |
| 191 | 有机溶剂可溶物的质量分数 |  | HG/T 2456.1-2013 《涂料用铝颜料 第1部分：铝粉浆》 |  |
| 192 | 制漆外观 |  | HG/T 2456.1-2013 《涂料用铝颜料 第1部分：铝粉浆》 HG/T 2456.3-2015 《涂料用铝颜料 第3部分：聚合物包覆铝粉浆》 |  |
| 193 | 筛余物的质量分数 |  | HG/T 2456.1-2013 《涂料用铝颜料 第1部分：铝粉浆》 HG/T 2456.3-2015 《涂料用铝颜料 第3部分：聚合物包覆铝粉浆》 |  |
| 194 | 水面覆盖力 |  | HG/T 2456.1-2013 《涂料用铝颜料 第1部分：铝粉浆》 |  |
| 195 | 漂浮力 |  | HG/T 2456.1-2013 《涂料用铝颜料 第1部分：铝粉浆》 |  |
| 196 | 铜+铁+铅+硅+锌总含量的质量分数 |  | HG/T 2456.1-2013 《涂料用铝颜料 第1部分：铝粉浆》 HG/T 2456.3-2015 《涂料用铝颜料 第3部分：聚合物包覆铝粉浆》 |  |
| 197 | 耐酸性 |  | HG/T 2456.3-2015 《涂料用铝颜料 第3部分：聚合物包覆铝粉浆》 |  |
| 198 | 耐电压 |  | HG/T 2456.3-2015 《涂料用铝颜料 第3部分：聚合物包覆铝粉浆》 |  |
| 199 | 聚合物含量的质量分数 |  | HG/T 2456.3-2015 《涂料用铝颜料 第3部分：聚合物包覆铝粉浆》 |  |