外墙保温层厚度和保温系统粘结性能的检测方法

如今，随着生活水平的提升，我国建筑耗能日益突出。为了贯彻落实国家和上海市的建筑节能政策，配合建筑节能设计、施工等规程的实施，为上海地区节能建筑的质量控制提供保障，需要对民用建筑节能工程进行现场检测。那么如何对外墙保温层厚度、保温系统粘结性能进行检测呢？

- 保温层厚度检测

保温隔热层厚度的检测，可以采用针插法或者钻芯法来进行。宜采用钢尺、卡尺等量取厚度、直径，数值需精确到1mm，取3处平均值。需要注意的是，每个抽样单元的检查数量不得少于3处，取平均值判断。

- 外保温系统粘结性能检测

外保温系统粘结性能检测采用拉拔仪进行。现场使用的拉拔仪需经过校准合格，读数分辨率宜为0.01kN，*大荷载宜为5kN～10kN。

拉拔检测要在保温层施工完成28天后进行。拉拔前，先将拉拔区域的表面清洁干净，然后使用快干环氧树脂胶粘剂将拉拔标准块粘于外保温系统的面层上，并用胶带或其他方法固定，不使标准块滑落。待环氧树脂固化至足够强度后我们就可以进行拉拔操作了。

拉拔前，先采用切割机沿着标准块的边缘进行切割，通常标准块尺寸一般为：40mm×40mm。针对面层砂浆和保温材料强度，切割要到达保温层；针对面砖粘结强度，须切割至粘结剂层，按照JGJ110的标准要求来进行。

切割完成后，我们接下来就要安装拉拔仪，使之与拉拔标准块连接。然后均匀地对拉拔仪施加力，直至系统破坏或者面砖脱离。记录6个试件读数与破坏状况，去掉*小和*大的两个数据后，以4个数据的算术平均值作为试验结果，并注明破坏状况，参考相关标准指标进行判断。

对节能建筑中外墙外保温系统进行的一系列检测活动，是保证建筑节能施工质量的重要手段。随着我国经济的高速发展，能源问题也越来越被关注。加强节能检测技术的发展势在必行。