KS-57D汽车内饰材料阻燃性能测试仪是依据GB 8410-2006、TL1010、GM6090M、DIN7520、GM9070P、FMVSS 302、JIS D 1201、JASO M403 、ISO 3795、ASTM D5132、QB／T 2729-2005等标准，适用于汽车（轿车、多用乘客车、载货汽车和客车）内饰材料水平燃烧特性的评定。

据报道，一辆普通家用轿车耗用内装饰材料大约为20～40kg，这些装饰物主要是由易燃性的纺织品、纤维内衬板、聚氨酯发泡物、人造革、热熔性粘合胶等材料组成，且主要分布在汽车内部的顶棚、门衬板、地毡、座椅、安全带、隔音毡、行李仓衬垫、密封过滤毡等大约四十多个部位。汽车在运输过程中，由于电器短路、发动机故障、交通事故等原因都极易引起火灾，造成财产损失、人员伤亡。而易燃性的汽车内装饰物在事故中往往会加重火灾的程度。因此，对汽车内饰材料阻燃性的研究有较大的现实意义。

KS-57D汽车内饰材料阻燃性能测试仪的组成部分：

- 燃烧系统：简化标准燃烧箱（含通风橱）、内径为9.5mm煤气灯喷嘴；点火自动控制系统、进排气系统。

- 计时系统：燃烧计时器、余焰计时器。

- 试验夹具： 两块U形耐腐蚀金属板制成的框架组成。其中一块支架下板布有距离为25mm的耐热金属线径0.25 mm支承线槽。

- 玻璃观察窗：燃烧箱的前部设有一个可上下推拿的耐热玻璃观察窗，能方便观察燃烧时燃烧速度变化。

- 冷板加高档喷涂箱体：燃烧箱底部设10个直径19mm 的通风孔，在燃烧箱顶部装有独立的抽风系统，Φ 100mm可伸缩软管直接将废气排除窗外。

- 汽车内饰材料阻燃性能测试仪技术参数:

| 施焰时间 | 0-999.9s±0.1s可调 |
| --- | --- |
| 持焰时间 | 0-999.9s±0.1s，自动记录，手动暂停 |
| U形支架 | 两块U形不锈钢板制成，上支架有6个销孔，下支加对应有6个销子，并布有线径为0.25mm及间距为25mm的耐热金属支承线 |
| 燃气灯 | 内径为9.5mm，其灯嘴口中心处于试样自由端中心以下19mm处并可自动点火 |
| 燃气 | 使用液化气，也可用燃烧热值为35MJ/m³~38 MJ/m³的其他可燃气体（如天然气、城市煤气，自备） |
| 燃烧火焰 | 38mm（可调节） |
| U型支架 | 试验支架第一支点距前端距离为38mm |
|  | 试验支架第二支点距第一支点距离为100mm |
|  | 试验支架第三支点距第二支点距离为154mm |
|  | 耐热金属丝槽 0.5mmX0.5mm |
|  | 耐热金属丝间距 25mm |
| 收集盘 | 336X85mm |
| 试样安装 | 试样安装在燃烧箱底板之上178mm |
| 温度表： | MAX：150℃ |
| 钢板尺 | 精度：0.1mm |
| 电源电压 | 220V/50Hz |
| 外形尺寸 | 宽 1120mm × 深 580mm × 高 1350mm ，排气孔Φ 100mm ； |

设备的功能实现：

该测试仪采用直线滑轨抽拉式操作，将试样托架从设备右外侧拖至到轨道最右侧，从设备观察门右边将装好试样的U型支架前端稍插入燃烧箱右侧的操作口，后端卡入试样托架的销柱中，便可关好观察门从右外侧推动联动杆，将装好试样的U型支架推到目的位进行测试。

设备的参数：

- 施焰时间：0-999.9s±0.1s可调

- 延燃时间： 0-99h59m59.99s±0.1s，手动启动/暂停

- 燃烧箱外形尺寸：长385mmX宽204mmX380mm

- 燃烧箱安装：燃烧箱底部距设备底板10mm

- 试验风速：燃烧箱前后各100mm空气垂直流速在0.10m/s～0.30m/s之间,并在设备右侧加改风速仪监测出线口

- U形支架：两块U形不锈钢板制成，上支架后方有2个销孔，下支加对应有2个销子，并布有线径为0.25mm及间距为25mm的耐热金属支承线

- 燃气灯：内径为9.5mm，其灯嘴口中心处于试样自由端中心以下19mm处并可自动点火

- 燃气：使用液化气，也可用燃烧热值为35MJ/m³~38 MJ/m³的其他可燃气体（如天然气、城市煤气）

- 试样安装：试样安装在燃烧箱底板之上178mm

- 电源： 220VAC-15%～220VAC+10%  500W （单相三线制）

- 燃气：使用液化气，也可用燃烧热值为35MJ/m³~38 MJ/m³的其他可燃气体（如天然气、城市煤气）

- 外形尺寸：宽 1120mm × 深 580mm × 高 1350mm ，排气孔Φ 100mm

设备的配置：

- 主机   1台

- U型支架   2套(原配一套加送一套)

- 0.25mm耐热支撑线   若干

- 不锈钢喉卡   大小各一个

- 伸缩排烟管   一支

- 电源线 一根

- 设备站脚  四件

试验样品安装及试验的实现：

- 试样的装载：

- U型支架的装载：

KS-57B汽车内饰材料阻燃性能测试仪是冷板加高档喷涂外箱；采用目前最先进的PLC控制，做到全智能化控制方式，真正实现网络化及远程控制；有TFT真彩色液晶可选配； 可做到客户的人性化操作界面的升级，真正达到国际比对结果。

KS-57B汽车内饰材料阻燃性能测试仪是依据GB 8410-2006、TL1010、GM6090M、DIN7520、GM9070P、FMVSS 302、JIS D 1201、JASO M403 、ISO 3795、ASTM D5132、QB／T 2729-2005等标准，适用于汽车（轿车、多用乘客车、载货汽车和客车）内饰材料水平燃烧特性的评定。

据报道，一辆普通家用轿车耗用内装饰材料大约为20～40kg，这些装饰物主要是由易燃性的纺织品、纤维内衬板、聚氨酯发泡物、人造革、热熔性粘合胶等材料组成，且主要分布在汽车内部的顶棚、门衬板、地毡、座椅、安全带、隔音毡、行李仓衬垫、密封过滤毡等大约四十多个部位。汽车在运输过程中，由于电器短路、发动机故障、交通事故等原因都极易引起火灾，造成财产损失、人员伤亡。而易燃性的汽车内装饰物在事故中往往会加重火灾的程度。因此，对汽车内饰材料阻燃性的研究有较大的现实意义。

技术参数:

| 控制方式 | 采用目前最先进的PLC控制，做到全智能化控制方式 |
| --- | --- |
| 显示方式 | 真彩色液晶显示（标配7寸威纶16：9触摸屏），可做到客户的人性化操作界面的升级 |
| 数据输出 | 测试结束时，设备自动判定合格与不合格 |
|  | 生成测试报告测试报告打印 |
| 上位机软件 | 实现测试报告的自动编号、存储和打印 |
| 施焰时间 | 0-999.9s±0.1s可调 |
| 持焰时间 | 0-999.9s±0.1s，自动记录，手动暂停 |
| U形支架 | 两块U形耐腐蚀金属板制成，上支架有6个销孔，下支加对应有6个销子，并布有线径为0.25mm及间距为25mm的耐热金属支承线 |
| 燃气灯 | 内径为9.5mm，其灯嘴口中心处于试样自由端中心以下19mm处并可自动点火 |
| 燃气 | 使用液化气，也可用燃烧热值为35MJ/m³~38 MJ/m³的其他可燃气体（如天然气、城市煤气） |
| 试样安装 | 试样安装在燃烧箱底板之上178mm |
| 外形尺寸 | 长1200×宽650×高1500mm，排气孔Φ 100mm ； |

KS-118D汽车内饰材料熔滴特性测试仪是针对ECE R118中附录７规定试验确定材料的熔化特性，设备机电控制一体，外箱冷板加美国设备工艺—桔形漆表面处理，箱体内外抗酸碱性强，使用寿命长 。 
  KS-118D汽车内饰材料熔滴特性测试仪是将样品放置于支架上，支架上样品与辐射面的距离为30 mm；容器包括棉毛放置在支架网格下方300 mm的地方；把电热器到旁边辐射不到样品的地方，打开开关，待其完全运转，再放回样品上方位置，开始计时；如果材料熔化变形，保持电热器高度30 mm距离；在测试第一个5分钟时间里，如果材料开始燃烧，将电热器推到旁边三秒钟时间，待火焰熄灭再移回原处。反复同样的操作 ，最后看滴状物落下是否燃烧，或者是否点燃棉毛；

技术参数:

| 试样支架 | 内直径为118 mm的不锈钢环，内放直径为0.70 mm，网孔为2.10 mm的不锈钢网 |
| --- | --- |
| 试样尺寸 | 70×70（mm），厚度不超过13mm |
| 残渣容器 | 内径Φ118mm，深12mm |
| 辐射热源功率 | 500W |
| 辐射热源辐射面 | 直径Φ100mm±5mm透明玻璃板 |
| 残渣容器离试样架距离 | 300mm； |
| 试样上表面距辐射源表面距离 | 30mm |
| 热通量计量程 | 10W/cm² |
| 外形尺寸 | 宽 1120mm × 深 580mm × 高 1350mm ，排气孔Φ 100mm ； |
| 工作电源 | C220V，50Hz，≤1000W |

# Text boxes

KS-57B 汽车内饰材料阻燃性能测试仪

KS-118D汽车内饰材料熔滴特性测试仪

KS-57D 汽车内饰材料阻燃性能测试仪（新款落实方案）

KS-57D 汽车内饰材料阻燃性能测试仪