三价铬钝化液配方检测

{三价铬钝化液}配方检测---科学的{三价铬钝化液}剖析---可靠的{三价铬钝化液}检测

【三价铬钝化液配方检测】通过塍田化学成熟的配方还原技术，广泛应用于化工产品开发，配方优化、性能优化、质量管控等；{三价铬钝化液配方检测}是塍田化学结合高校专家的娴熟图谱解析、复旦科技园庞大的光谱仪器平台、{三价铬钝化液}行业多年从事{三价铬钝化液配方}研究的高级工程师，运用塍田化学完善的标准原材料图谱库、大量的量产配方经验，为{三价铬钝化液}行业企业切实问题：【研发前：产品的评估、研发中：相关成分的验证，相关性能的改进、想法验证，生产中：未知异物、白点、黑点、断裂、等工艺问题诊断】

[

镀锌层三价铬钝化

2. 1 无色钝化

对热浸镀锌的钝化, 有一种三价铬配方[ 17] : 1. 5 g/ L 铬鞣革, 0. 75 g / L 次磷酸钠, 1 g / L 硝酸钠, pH= 3, 温度60~90 e 。生成无色钝化膜, 经过中性盐雾试验, 结果达20~30 h, 白锈面积为5%, 与铬酸盐无色钝化相当的一种以草酸为基础的三价铬配位化合物溶液可对镀锌件钝化处理,配方为[ 18] : 首先制备水溶性的草酸铬配位化合物, 例如, 将253. 8 g Cr( NO3) 3 分别加入草酸103. 3 g / L 中反应, 生成配位化合物[ Cr ( CO2O4 ) X ( H2O) 6- 2X] + ( 3 - 2x)n #A- n3- 2x , 其中任取一种阴离子; 在[ Cr ( CO2O4 ) X ( H2O) 6- 2X ] + ( 3- 2X)m#K+ m

3- 2X中任取一种阳离子, 加热至沸腾, 溶液变成红紫色后冷却至室温, 再加入蒸馏水配成1 L 溶液。其次, 将上述溶液量取40mL, 加入蒸馏水配成1 L 溶液, 并调节pH 值, 钝化30~ 60s。生成的钝化膜耐腐蚀性好, 经中性盐雾试验表明, 草酸与铬摩尔比为0. 5, pH 值为2. 0 时, 22 h 产生白锈面积为5%, 66 h 白锈面积为30%。

镀锌层三价铬钝化工艺三价铬钝化液由可溶性三价铬盐组成[ 20] , 如Cr2 ( SO4 ) 3, Cr ( NO3) 3。三价铬的获得最好是将铬酸盐还原。有机还原剂有甲醇、乙醇、乙二醇、甲醛及对苯二酚, 也可用无机还原剂( 碱金属碘化物、亚铁盐、二氧化硫、碱金属亚硫酸盐) 。还原六价铬使用还原剂时, 用量要足够使六价铬充分反应, 但用硫化物时则不能过量, 否则剩余物会使钝化膜产生红锈。

为增加溶液活性, 一般加氟化物和无机酸。配方举例: 1%( 体积分数) 的Cr ( Ó ) 盐, 8mL/ L 的H2SO4 ( 相对密度为1. 84) ( 可用4 mL/ L 的HC1代替) , 3. 6 g/ L 的NH4HF2 , 2%( 体积分数) 的H2O2( 可用7g / L 溴酸钠或10 g / L 氯酸钠代替) 。上述配方中三价铬为由94 g/ L 或86. 5 g/ L 焦亚硫酸钾及64 g/ L 焦亚硫酸钠反应所得的产物。若用硫酸铬和醋酸铬, 则上述配方浓度为0. 5 g/ L, 表面活性剂用Armohib25( 一种胺系表面活性剂)32 mL/ L, pH 为1~ 3, 温度20~ 35 e , 时间10~ 30 s。

还有一种绿蓝色的混合三价铬三价铬钝化液, 绿色三价铬钝化液由铬酸盐还原为三价铬, 蓝色三价铬钝化液可由铬酸盐还原, 也可将硫酸铬溶于水然后加入酸以及氟化氢胺来制备, 并调节三价铬钝化液的pH值不小于2。该三价铬钝化液不含过氧化物以及其他氧化剂, 混合时蓝色三价铬离子与绿色三价铬离子的重量比是1B10~10 B1[ 21] 。

镀锌层浸入该混合三价铬钝化液中15~ 30 s 后, 得到无色膜。当蓝色和绿色三价铬溶液各取1. 5 g, 加蒸馏水97g , 钝化后样品经24 h 的中性盐雾试验, 结果混合钝化膜白锈面积为25%, 而单独的蓝色、绿色钝化膜白锈面积均大于50%, 表明混合膜耐腐蚀性能大大提高了]

选择塍田,把握市场方向，为企业解决产品更新苦恼，切实解决研发瓶颈；

塍田化学配方服务热线：400-017-9969

免费配方研发平台：www.chengtianchina.com