羟乙基纤维素粘度测定方法

选用NDJ-1型旋转式粘度计，测定方法为取干燥至衡重的HEC样品2.0g加入烧杯中，加98mL80~ 90"C热水中制成2.0%的溶液，充分搅拌约10min，然后放入冰浴中冷却40min， 冷却过程中继续搅拌，除去气泡，将溶液质量调节至100g，将溶液放入恒温槽中，使温度为(20+0.1) C。用NDJ-1 型旋转式粘度计测定其粘度，平行实验允许误差不超过2%，取两次实验的平均值为最后结果。