石油产品运动粘度测试一定要注意的干货

- 石油产品运动粘度的定义

在温度t℃时，运动粘度用符号γ表示，在国际单位制中，运动粘度单位为斯，即每秒平方米（m2/s），实际测定中常用厘斯，（cst）表示厘斯的单位为每秒平方毫米(即1cst=1mm2/s）。运动粘度广泛用于测定喷气燃料油、柴油、润滑油等液体石油产品深色石油产品、使用后的润滑油、原油等样品的运动粘度粘度，石油产品运动粘度的测定采用GB/T268-88。（动力粘度可由测得的运动粘度乘以液体的密度得出）。

### 2、测定油品粘度对生产的意义

粘度是工艺计算的主要参考数据之一。例如，计算流体在管线中的压力损失，需查雷诺数，而雷诺数与绝对粘度有关。在生产上可以从粘度变化判断润滑油的精制深度。通常是：未经精制的馏分油粘度>经硫酸精制的馏分油粘度>用选择溶剂精制的馏分油粘度。

注1：粘度是润滑油最重要的指标之一，正确选择，可保证发电机和汽轮机组的稳定可靠运行状态，随着粘度的增大，会降低发动机的功率，增大燃料消耗。如粘度过大，会造成起动困难，机组震动；如粘度过小，会降低油膜，使摩檫面之间不能保持连续润滑层，增加机器的磨损。

注2：粘度也是绝缘油的重要指标之一使用于变压器的绝缘油，在不影响油品其他指标（如闪点）的前提下，粘度尽可能的低一些为好，因粘度愈低，变压器的循环冷却效果愈好。

### 3、为什么测定粘度的试样必须脱水和除去机械杂质

因为样品中有杂质存在时，会影响液体石油产品在粘度计中正常流动，它粘附在毛细管内壁会使流动时间变长，测定结果偏高，并使平行测定结果重复性差。若有水存在时，在较高测定温度下它会汽化，低温时则凝结，均影响液体石油产品在粘度计中的正常流动，使测出的结果不是偏低，就是偏高。所以测定粘度试样时必须脱水和除去机械杂质。

### 4、如何清洗毛细管粘度计

在测定试样的粘度之前，必须将粘度计用溶剂油或石油醚洗涤，如果粘度计沾有污垢，就用铬酸洗液、水、蒸馏水或95%乙醇依次次洗涤。然后放入110°C烘箱中烘干或用通过棉花过滤过的热空气吹干。在连续测定中可用洗涤汽油或石油醚洗涤。

### 5、测定运动粘度时为什么要严格按规定恒温

因为液体石油产品的粘度随温度的升高而减少，随温度的下降而增大，因此测定运动粘度时，恒温浴应不停搅拌确保温度恒定。温度必须严格保持恒定在要求温度的±0.1°C以内，否则，哪怕是极微小的温度波动（超过±0.1°C），也会使粘度测定结果产生较多误差。为此，既要考虑温度计所测温度的修正值，又要考虑温度计露出液柱的修正值（如果露出液柱高度为10mm左右，此项修正可以忽略）。同时粘度计在恒温浴内必须有足够的恒温时间，使试油的实际温度真正达到试验温度。

注3：不同试验温度，粘度计在恒温浴中的恒温时间表：

### 6、测定石油运动粘度时，为什么要将粘度计调整成垂直状态

测定时将粘度计安装成垂直状态，是因为若粘度计的毛细管倾斜，会改变液柱高度，从而改变静压力的大小，使测定结果产生误差。粘度计向前倾斜时，页面压差增大，流动时间缩短，测定结果偏低。粘度计向其他方向倾斜时，都会使测定结果偏高。故测定时必须用铅垂线从两个互相垂直的方向去检查毛细管的垂直情况。

### 7、选用毛细管粘度计时，为什么试样流动时间必须在规定范围内

GB/265方法规定测定试样的运动粘度时，应根据试验的温度选用适当的粘度计，使试样的流动时间不少于200s，内径0.4mm的粘度计流动时间不少于350s。试油通过毛细管粘度计的时间控制在规定范围内，目的是保证试油在毛细管中的流动处于层流状态。若液体流动速度过快，超出一定范围会变成湍流，就不能再应用泊塞耳方程计算液体粘度。另外，由于存在流出时间读数误差，流出时间太短时，会使计时误差增大。若流体流动速度过慢，测定时间内不易保持恒温，往往由于温度的波动而使测定结果不准。因此，要根据试油的粘度的大小来选用合适的粘度计。

注4：平氏毛细管粘度计选用推荐表：