淋浴房及其配件测试标准要求

- 密封性测试(BS6340:1985之6.0附录B)(EN14428 cl5.7﹠

specific requirement):

1.1将要测试的房体安装好,且要稳固;

1.2在房体内用一手提花洒距房体表面300mm的位置,垂直喷水至房体表面上

(注意房体的上端向下300mm、下端向下300mm不在喷水范围内)1分钟 。

花洒喷洒速度为0.15±0.01L/s（EN14428标准为20±1L/MIN）;

1.3轻轻移动花洒喷洒10min(但始终保持与房体表面300mm的距离),让其每个

表面及底部都能喷洒到;

1.4观察房体是否有泄漏现象。

1.5在房体外观察其表面,不能有明显泄漏现象。

2．将花洒置于靠近门处，离淋浴地板1.9M,垂直往淋浴地板中线处喷洒三分钟,

淋浴房不漏水。

3.存水区积满水五分钟不漏。

二．撞击测试(BS 6340 part5 cl9)：将一个直径37mm，0.2KG的铁球从1M高处

下落到底盆表面处,不能有明显的形变及损坏。

三.负载测试(Enhanced BS 6340 part3 Cl6﹠part5 clB6.3):

3.1握住把手或相似的结构部分从产品的靠墙处上提25mm,使其能在250N的

重物负载下保持2小时,永久性形变不超过3mm或破裂。不漏水。

3.2在底盆中心负载150KG的重物10分钟,没有永久性的形变及其它缺陷.

四.门的耐久性测试:门应能达到在开关门频率15±5循环/分情况下开关门20000

个循环,而且每次开门的范围要超过其70%(EN14428  Cl5.5﹠specific requir

-ement).

五.底盆的容积要求:以0.4L/S的速度将水放于底盆5分钟,应没有水溢了底盆

(EN274-1  Cl4.6).

六.底盆排水测试:从底盆最高部分灌入至少3升水,检查水是否排入地漏出口

(因为表面压力而造成的积水是可以接受的)( specific requirement).

七.压克力板材要求:压克力板材至少为2.7mm(EN263  Cl3.2).

八.板材的热稳定性要求:将板放入200°C的烤炉中20分钟,然后放于室温下

冷却,没有起泡现象(EN263  Cl3.6.2).

九．材料抗化学性及抗污渍要求（EN14428 cl4.43）:材料在经过不同类型的化

学测试后应不会有永久性的污渍或变质。

十.塑胶材料的防撞击(EN 14428 cl4.3.3):用于淋浴房的塑料片样板应能承受

45KG撞击物从305mm高处下落的撞击.

十一．耐热水性（EN 263 cl3.6.2）:将板浸在60°C的热水中30分钟，然后擦干

放在空气中30分钟，重复100次，不变色。

十二.干湿循环测试(EN 14428 cl4.4.4):按照cl5.4的标准,在测试板上用85

°C的热水浸泡8小时,然后在烤箱内50°C下烤16小时,如此反复20次,

测试后没有变形或缺陷.

十三.盐雾测试(BS 7479 and specific requirement):经过48小时5%的盐水溶

液的测试后,电镀表面应达到8级或更高.

十四.上漆附着力测试(ISO 2409):表面上漆应符合横剖值≤2.

十五.整体尺寸(EN1112, EN1113, specific requirement):整体尺寸,包装尺寸,

和其它功能附件适当地装配在一起,须符合指定说明,尺寸偏差应达到标准要求.

十六.龙头的防漏性(EN 817 cl9.3):当水龙头关了时,放1.6Mpa的低于30°C

的水1分钟,不会漏水.

十七.表面要求(specific requirement):在一般使用时没有会引起风险的利角

和类似缺陷,表面没有裂纹, 裂痕,碎裂或其它缺陷.

十八.安全玻璃(BS 6206):因热坚固的安全玻璃,最小可数粒度应为40.   注意:

在-50°C～100°C,受影响.

十九.喉和花洒的防漏性(EN 1112 cl9):以0.5±0.02Mpa低于30°C的水放5分

钟测试花洒的每个功能后,没有漏水.

二十.抗扭矩测试(EN 817 cl13):在水龙头关住的部位上施加6±0.6N的力5分

钟,另在冷热水方向控制装置的未端施加3N的力5分钟,操作中不会出现变

形和受损.

二十一.喉的抗拉力(EN 1113 cl9.2):要求喉的尾端能承受500N的力5分钟.

二十二.龙头的耐久性(EN 817 cl12.1):龙头应达到70000次开关循环(有时只

要求做20000次).

二十三.球状接头的耐久性(specific requirement):球状接头在水温＜30°C,

0.35±0.035Mpa的压力下,以1500次/小时的频率转动和摇动,10000个

循环后,同样压力下5分钟内的漏水不超过0.3L/MIN(有时只要求做5000

次).

二十四.选择器(冷热水阀)应能达到30000次循环,每次循环包括来回运动到极端

位置.

(冷水温度＜30°C,热水温度为65±2°C;交替供冷水和热水各152分钟;水流压

力为0.4±0.02Mpa)

二十五.喉的弯曲测试(EN 1113 cl9.4): 按照EN1113 9.4的要求安装,喉在20次

/分钟的弯曲速率下能做5000次循环.测试后喉能承受0.3±0.02Mpa下的内

部静水2分钟,其水温＜30°C.